附件2：

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 29 | 0 | 0.00 | 1328 | 5 | 0.38 | 1468 | 16 | 1.09 | 381 | 9 | 2.36 | 5670 | 11 | 0.19 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 22 | 0 | 0.00 | 568 | 3 | 0.53 | 411 | 1 | 0.24 | 138 | 1 | 0.72 | 1688 | 14 | 0.83 |
| 3 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 518 | 4 | 0.77 |
| 4 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 0 | 0 | 0.00 | 546 | 4 | 0.73 | 503 | 6 | 1.19 | 149 | 4 | 2.68 | 2868 | 68 | 2.37 |
| 5 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 277 | 0 | 0.00 | 218 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 1169 | 1 | 0.09 |
| **合计** | 60 | 0 | 0.00 | 2862 | 12 | 1.64 | 2680 | 23 | 2.53 | 684 | 14 | 5.77 | 11913 | 98 | 4.25 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 556 | 1 | 0.18 | 21 | 2 | 9.52 | 21 | 2 | 9.52 | 24 | 1 | 4.17 | 44 | 1 | 2.27 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 125 | 3 | 2.40 | 32 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 229 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 4 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 558 | 25 | 4.48 | 73 | 0 | 0.00 | 24 | 8 | 33.33 | 226 | 9 | 3.98 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 464 | 2 | 0.43 | 227 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 1.00 |
| **合计** | 1932 | 31 | 7.49 | 354 | 2 | 9.52 | 96 | 10 | 42.86 | 357 | 10 | 8.15 | 90 | 1 | 3.27 |