附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 37 | 0 | 0.00 | 1091 | 4 | 0.37 | 953 | 10 | 1.05 | 205 | 4 | 1.95 | 3959 | 2 | 0.05 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 471 | 1 | 0.21 | 409 | 5 | 1.22 | 69 | 1 | 1.45 | 1118 | 23 | 2.06 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 316 | 0 | 0.00 | 279 | 0 | 0.00 | 76 | 0 | 0.00 | 601 | 3 | 0.50 |
| 4 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 201 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 179 | 4 | 2.23 | 231 | 1 | 0.43 | 34 | 1 | 2.94 | 314 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 649 | 0 | 0.00 | 558 | 3 | 0.54 | 89 | 6 | 6.74 | 1675 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 131 | 5 | 3.82 | 24 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 245 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 391 | 0 | 0.00 | 329 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 1099 | 1 | 0.09 |
| 9 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 11 | 0 | 0.00 | 518 | 4 | 0.77 | 825 | 14 | 1.70 | 47 | 0 | 0.00 | 1230 | 25 | 2.03 |
| 10 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 8 | 0 | 0.00 | 559 | 1 | 0.18 | 491 | 12 | 2.44 | 44 | 0 | 0.00 | 733 | 2 | 0.27 |
| 11 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 340 | 0 | 0.00 | 188 | 3 | 1.60 | 110 | 4 | 3.64 | 379 | 3 | 0.79 |
| 12 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 363 | 0 | 0.00 | 211 | 1 | 0.47 | 17 | 0 | 0.00 | 1158 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 60 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 16.67 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 |
| 14 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 146 | 2 | 1.37 | 5 | 0 | 0.00 | 243 | 1 | 0.41 |
| 15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 240 | 3 | 1.25 | 262 | 5 | 1.91 | 57 | 2 | 3.51 | 222 | 8 | 3.60 |
| 16 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 7 | 1 | 14.29 | 294 | 0 | 0.00 | 223 | 0 | 0.00 | 28 | 1 | 3.57 | 162 | 10 | 6.17 |
| **合计** | 113 | 1 | 14.29 | 5732 | 22 | 8.83 | 5193 | 58 | 29.40 | 852 | 19 | 23.80 | 13373 | 78 | 15.98 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 189 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 6.06 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 19 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 9 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 127 | 1 | 0.79 | 31 | 0 | 0.00 | 78 | 1 | 1.28 | 12 | 2 | 16.67 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 220 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 | 10 | 4 | 40.00 |
| 11 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 4 | 2 | 50.00 | 39 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 390 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 58 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 20 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 |
| 16 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 63 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 1123 | 3 | 50.79 | 273 | 2 | 44.44 | 302 | 1 | 1.28 | 176 | 4 | 61.67 | 174 | 7 | 51.94 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**