附件2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 24 | 1 | 4.17 | 1574 | 7 | 0.44 | 1471 | 14 | 0.95 | 380 | 10 | 2.63 | 2885 | 9 | 0.31 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 26 | 1 | 3.85 | 754 | 16 | 2.12 | 767 | 3 | 0.39 | 148 | 19 | 12.84 | 1395 | 19 | 1.36 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 478 | 1 | 0.21 | 630 | 0 | 0.00 | 125 | 1 | 0.80 | 1115 | 1 | 0.09 |
| 4 | 淮安天地工程检测有限公司 | 14 | 0 | 0.00 | 727 | 0 | 0.00 | 1012 | 5 | 0.49 | 111 | 3 | 2.70 | 2747 | 1 | 0.04 |
| 5 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 12 | 1 | 8.33 | 1272 | 3 | 0.24 | 1889 | 14 | 0.74 | 160 | 1 | 0.63 | 3052 | 14 | 0.46 |
| 6 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 348 | 0 | 0.00 | 522 | 1 | 0.19 | 15 | 4 | 26.67 | 681 | 2 | 0.29 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 66 | 0 | 0.00 | 653 | 0 | 0.00 | 700 | 0 | 0.00 | 120 | 0 | 0.00 | 1429 | 7 | 0.49 |
| 8 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 439 | 0 | 0.00 | 456 | 3 | 0.66 | 65 | 1 | 1.54 | 1094 | 2 | 0.18 |
| 9 | 江苏方正工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 116 | 0 | 0.00 | 81 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 0.00 | 266 | 0 | 0.00 |
| 10 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 14 | 0 | 0.00 | 133 | 0 | 0.00 | 133 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 550 | 0 | 0.00 |
| 11 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 467 | 0 | 0.00 | 249 | 2 | 0.80 | 162 | 0 | 0.00 | 584 | 24 | 4.11 |
| 12 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 8 | 0 | 0.00 | 659 | 5 | 0.76 | 657 | 4 | 0.61 | 103 | 3 | 2.91 | 1343 | 12 | 0.89 |
| 13 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 368 | 2 | 0.54 | 378 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 | 1597 | 47 | 2.94 |
| 14 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | 0.00 |
| 15 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 15 | 2 | 13.33 | 372 | 1 | 0.27 | 535 | 2 | 0.37 | 33 | 0 | 0.00 | 955 | 38 | 3.98 |
| **合计** | 240 | 5 | 2.08 | 8439 | 35 | 0.41 | 9513 | 48 | 0.50 | 1540 | 42 | 2.73 | 19763 | 176 | 0.89 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 378 | 0 | 0.00 | 50 | 8 | 16.00 | 64 | 24 | 37.50 | 42 | 1 | 2.38 | 50 | 4 | 8.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 258 | 0 | 0.00 | 90 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 4.17 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 187 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 8.00 | 31 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安天地工程检测有限公司 | 377 | 1 | 0.27 | 14 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 375 | 8 | 2.13 | 113 | 0 | 0.00 | 319 | 0 | 0.00 | 32 | 3 | 9.38 | 15 | 0 | 0.00 |
| 6 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 257 | 2 | 0.78 | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 382 | 1 | 0.26 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 |
| 8 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 66 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 7 | 43.75 | 13 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 |
| 9 | 江苏方正工程检测有限公司 | 36 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 23 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 39 | 10 | 25.64 | 91 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
| 12 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 266 | 3 | 1.13 | 96 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | 0.00 | 92 | 1 | 1.09 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 58 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 65 | 3 | 4.62 | 10 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 |
| 14 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 114 | 6 | 5.26 | 20 | 2 | 10.00 | 48 | 1 | 2.08 | 11 | 0 | 0.00 | 68 | 1 | 1.47 |
| **合计** | 2831 | 31 | 1.10 | 573 | 12 | 2.09 | 734 | 35 | 4.77 | 358 | 7 | 1.96 | 271 | 7 | 2.58 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**