附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 59 | 0 | 0.00 | 1301 | 8 | 0.61 | 1520 | 9 | 0.59 | 402 | 4 | 1.00 | 5773 | 15 | 0.26 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 46 | 0 | 0.00 | 762 | 1 | 0.13 | 781 | 4 | 0.51 | 133 | 3 | 2.26 | 2619 | 12 | 0.46 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 25 | 0 | 0.00 | 457 | 1 | 0.22 | 669 | 5 | 0.75 | 168 | 5 | 2.98 | 2249 | 2 | 0.09 |
| 4 | 淮安天地工程检测有限公司 | 23 | 0 | 0.00 | 450 | 0 | 0.00 | 792 | 5 | 0.63 | 99 | 1 | 1.01 | 3224 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 10 | 1 | 10.00 | 956 | 2 | 0.21 | 1679 | 4 | 0.24 | 126 | 0 | 0.00 | 5827 | 31 | 0.53 |
| 6 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 500 | 2 | 0.40 | 499 | 3 | 0.60 | 12 | 0 | 0.00 | 2335 | 1 | 0.04 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 734 | 0 | 0.00 | 673 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 3317 | 17 | 0.51 |
| 8 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 518 | 0 | 0.00 | 638 | 3 | 0.47 | 183 | 1 | 0.55 | 1368 | 0 | 0.00 |
| 9 | 江苏方正工程检测有限公司 | 8 | 1 | 12.50 | 137 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 343 | 0 | 0.00 |
| 10 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 10 | 0 | 0.00 | 505 | 4 | 0.79 | 580 | 6 | 1.03 | 106 | 0 | 0.00 | 2229 | 13 | 0.58 |
| 11 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 | 0.00 | 56 | 2 | 3.57 | 7 | 0 | 0.00 | 286 | 0 | 0.00 |
| 12 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 16 | 1 | 6.25 | 257 | 4 | 1.56 | 479 | 4 | 0.84 | 53 | 0 | 0.00 | 2007 | 85 | 4.24 |
| 13 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | 0.00 | 192 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 576 | 2 | 0.35 |
| **合计** | | 223 | 3 | 1.35 | 6712 | 22 | 0.33 | 8628 | 45 | 0.52 | 1384 | 14 | 1.01 | 32153 | 178 | 0.55 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 643 | 2 | 0.31 | 70 | 6 | 8.57 | 76 | 3 | 3.95 | 37 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 447 | 5 | 1.12 | 81 | 0 | 0.00 | 82 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 189 | 0 | 0.00 | 15 | 9 | 60.00 | 22 | 3 | 13.64 | 17 | 4 | 23.53 | 10 | 1 | 10.00 |
| 4 | 淮安天地工程检测有限公司 | 448 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 | 46 | 2 | 4.35 | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 532 | 16 | 3.01 | 38 | 0 | 0.00 | 181 | 13 | 7.18 | 29 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
| 6 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 741 | 13 | 1.75 | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 263 | 2 | 0.76 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 174 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 |
| 9 | 江苏方正工程检测有限公司 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 10 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 338 | 16 | 4.73 | 73 | 0 | 0.00 | 52 | 2 | 3.85 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 107 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 190 | 7 | 3.68 | 27 | 2 | 7.41 | 70 | 2 | 2.86 | 9 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 193 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 4293 | 61 | 1.42 | 392 | 17 | 4.34 | 539 | 25 | 4.64 | 239 | 7 | 2.93 | 207 | 1 | 0.48 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**