附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 72 | 0 | 0.00 | 1156 | 4 | 0.35 | 1253 | 4 | 0.32 | 379 | 4 | 1.06 | 6599 | 14 | 0.21 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 29 | 0 | 0.00 | 515 | 0 | 0.00 | 833 | 0 | 0.00 | 126 | 5 | 3.97 | 3684 | 15 | 0.41 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 38 | 2 | 5.26 | 356 | 12 | 3.37 | 547 | 2 | 0.37 | 95 | 1 | 1.05 | 2338 | 2 | 0.09 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 26 | 0 | 0.00 | 713 | 0 | 0.00 | 572 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 2969 | 22 | 0.74 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 13 | 1 | 7.69 | 416 | 6 | 1.44 | 554 | 6 | 1.08 | 194 | 5 | 2.58 | 1861 | 2 | 0.11 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 25 | 0 | 0.00 | 335 | 0 | 0.00 | 654 | 5 | 0.76 | 54 | 1 | 1.85 | 4248 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 64 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 422 | 3 | 0.71 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 34 | 1 | 2.94 | 1042 | 5 | 0.48 | 1337 | 1 | 0.07 | 176 | 2 | 1.14 | 5185 | 19 | 0.37 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 6 | 0 | 0.00 | 497 | 8 | 1.61 | 422 | 5 | 1.18 | 65 | 0 | 0.00 | 2731 | 57 | 2.09 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 0 | 0.00 | 250 | 3 | 1.20 | 115 | 0 | 0.00 | 1481 | 11 | 0.74 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 258 | 1 | 0.39 | 373 | 3 | 0.80 | 6 | 0 | 0.00 | 2110 | 3 | 0.14 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 432 | 1 | 0.23 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 63 | 1 | 1.59 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 235 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 15 | 0 | 0.00 | 236 | 16 | 6.78 | 450 | 4 | 0.89 | 36 | 0 | 0.00 | 1367 | 90 | 6.58 |
| 15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 231 | 0 | 0.00 | 239 | 0 | 0.00 | 94 | 1 | 1.06 | 1285 | 11 | 0.86 |
| **合计** | | 296 | 4 | 1.35 | 6116 | 53 | 0.87 | 7674 | 33 | 0.43 | 1436 | 19 | 1.32 | 36947 | 250 | 0.68 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 744 | 0 | 0.00 | 382 | 11 | 2.88 | 515 | 5 | 0.97 | 28 | 0 | 0.00 | 33 | 2 | 6.06 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 536 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | 0.00 | 47 | 1 | 2.13 | 33 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 166 | 8 | 4.82 | 24 | 1 | 4.17 | 14 | 2 | 14.29 | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 220 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 30 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 157 | 0 | 0.00 | 58 | 9 | 15.52 | 32 | 8 | 25.00 | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 512 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 39 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 903 | 11 | 1.22 | 64 | 0 | 0.00 | 111 | 0 | 0.00 | 47 | 3 | 6.38 | 21 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 339 | 10 | 2.95 | 52 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 245 | 31 | 12.65 | 25 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 837 | 9 | 1.08 | 14 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 234 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 121 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 225 | 1 | 0.44 | 28 | 0 | 0.00 | 73 | 4 | 5.48 | 4 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 |
| 15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 71 | 5 | 7.04 | 25 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 5349 | 75 | 1.40 | 759 | 21 | 2.77 | 954 | 24 | 2.52 | 413 | 5 | 1.21 | 234 | 2 | 0.85 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**