附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 40 | 0 | 0.00 | 933 | 3 | 0.32 | 870 | 9 | 1.03 | 288 | 1 | 0.35 | 5594 | 22 | 0.39 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 24 | 0 | 0.00 | 366 | 2 | 0.55 | 653 | 1 | 0.15 | 94 | 3 | 3.19 | 2891 | 26 | 0.90 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 54 | 2 | 3.70 | 277 | 0 | 0.00 | 357 | 1 | 0.28 | 90 | 0 | 0.00 | 2361 | 2 | 0.08 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 17 | 3 | 17.65 | 768 | 1 | 0.13 | 771 | 0 | 0.00 | 66 | 0 | 0.00 | 2160 | 7 | 0.32 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 260 | 7 | 2.69 | 452 | 3 | 0.66 | 216 | 6 | 2.78 | 1844 | 3 | 0.16 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 261 | 1 | 0.38 | 478 | 0 | 0.00 | 65 | 3 | 4.62 | 2805 | 2 | 0.07 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 8 | 1 | 12.50 | 60 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 412 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 23 | 0 | 0.00 | 631 | 3 | 0.48 | 1205 | 2 | 0.17 | 118 | 0 | 0.00 | 5443 | 13 | 0.24 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 1 | 0 | 0.00 | 567 | 37 | 6.53 | 374 | 4 | 1.07 | 61 | 0 | 0.00 | 1605 | 39 | 2.43 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 174 | 1 | 0.57 | 242 | 1 | 0.41 | 74 | 5 | 6.76 | 1310 | 17 | 1.30 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 13 | 0 | 0.00 | 259 | 0 | 0.00 | 354 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1979 | 2 | 0.10 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 288 | 2 | 0.69 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 183 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 21 | 0 | 0.00 | 242 | 3 | 1.24 | 350 | 3 | 0.86 | 36 | 1 | 2.78 | 162 | 10 | 6.17 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 20 | 0 | 0.00 | 152 | 0 | 0.00 | 130 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 880 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 355 | 2 | 0.56 | 349 | 0 | 0.00 | 83 | 5 | 6.02 | 1015 | 7 | 0.69 |
| **合计** | | 269 | 6 | 2.23 | 5375 | 60 | 1.12 | 6745 | 24 | 0.36 | 1216 | 25 | 2.06 | 30932 | 152 | 0.49 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 565 | 0 | 0.00 | 47 | 3 | 6.38 | 46 | 5 | 10.87 | 52 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 5.88 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 263 | 2 | 0.76 | 72 | 4 | 5.56 | 73 | 2 | 2.74 | 25 | 1 | 4.00 | 19 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 222 | 1 | 0.45 | 11 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 9 | 2 | 22.22 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 311 | 12 | 3.86 | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 34 | 3 | 8.82 | 20 | 1 | 5.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 86 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 524 | 1 | 0.19 | 33 | 1 | 3.03 | 37 | 1 | 2.70 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 120 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 1238 | 39 | 3.15 | 67 | 0 | 0.00 | 142 | 0 | 0.00 | 86 | 25 | 29.07 | 12 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 283 | 5 | 1.77 | 32 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 99 | 6 | 6.06 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 186 | 8 | 4.30 | 31 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 626 | 10 | 1.60 | 13 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 137 | 1 | 0.73 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 151 | 1 | 0.66 | 62 | 0 | 0.00 | 219 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 49 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 135 | 4 | 2.96 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 17 | 2 | 11.76 | 9 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 4970 | 84 | 1.69 | 404 | 8 | 1.98 | 683 | 14 | 2.05 | 398 | 44 | 11.06 | 153 | 5 | 3.27 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**