附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 62 | 0 | 0.00 | 740 | 14 | 1.89 | 777 | 14 | 1.80 | 242 | 2 | 0.83 | 3801 | 5 | 0.13 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 23 | 0 | 0.00 | 439 | 0 | 0.00 | 631 | 0 | 0.00 | 82 | 1 | 1.22 | 2329 | 9 | 0.39 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 353 | 1 | 0.28 | 457 | 1 | 0.22 | 99 | 0 | 0.00 | 1783 | 2 | 0.11 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 21 | 1 | 4.76 | 624 | 0 | 0.00 | 673 | 1 | 0.15 | 84 | 0 | 0.00 | 3175 | 32 | 1.01 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 14 | 0 | 0.00 | 232 | 7 | 3.02 | 438 | 4 | 0.91 | 150 | 0 | 0.00 | 2137 | 2 | 0.09 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 15 | 0 | 0.00 | 336 | 0 | 0.00 | 411 | 2 | 0.49 | 29 | 1 | 3.45 | 1934 | 2 | 0.10 |
| 7 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 3 | 0 | 0.00 | 1072 | 40 | 3.73 | 322 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 1483 | 25 | 1.69 |
| 8 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 14 | 0 | 0.00 | 189 | 0 | 0.00 | 363 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 1428 | 1 | 0.07 |
| 9 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 38 | 0 | 0.00 | 108 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 413 | 0 | 0.00 |
| 10 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 140 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 853 | 17 | 1.99 |
| 11 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 109 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 189 | 1 | 0.53 | 4196 | 62 | 1.48 | 4335 | 22 | 0.51 | 750 | 4 | 0.53 | 19445 | 95 | 0.49 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 426 | 0 | 0.00 | 359 | 8 | 2.23 | 118 | 3 | 2.54 | 10 | 0 | 0.00 | 27 | 1 | 3.70 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 263 | 0 | 0.00 | 66 | 3 | 4.55 | 62 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 27 | 1 | 3.70 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 163 | 1 | 0.61 | 29 | 4 | 13.79 | 42 | 4 | 9.52 | 29 | 12 | 41.38 | 15 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 435 | 12 | 2.76 | 1 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 49 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 67 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 334 | 0 | 0.00 | 18 | 2 | 11.11 | 42 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 | 8 | 0 | 0.00 |
| 7 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 219 | 10 | 4.57 | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 267 | 22 | 8.24 | 12 | 0 | 0.00 |
| 8 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 548 | 2 | 0.36 | 20 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 |
| 9 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 257 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 10 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 56 | 1 | 1.79 | 5 | 0 | 0.00 | 25 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 2818 | 26 | 0.92 | 520 | 17 | 3.27 | 313 | 19 | 6.07 | 423 | 36 | 8.51 | 126 | 2 | 1.59 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**