附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 37 | 0 | 0.00 | 1353 | 1 | 0.07 | 1533 | 20 | 1.30 | 399 | 2 | 0.50 | 5093 | 3 | 0.06 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 28 | 0 | 0.00 | 581 | 5 | 0.86 | 866 | 3 | 0.35 | 118 | 1 | 0.85 | 2408 | 13 | 0.54 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 26 | 0 | 0.00 | 413 | 1 | 0.24 | 510 | 0 | 0.00 | 112 | 1 | 0.89 | 2107 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 16 | 0 | 0.00 | 686 | 0 | 0.00 | 1100 | 0 | 0.00 | 121 | 0 | 0.00 | 4289 | 14 | 0.33 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 265 | 3 | 1.13 | 711 | 5 | 0.70 | 236 | 0 | 0.00 | 2069 | 3 | 0.14 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 24 | 0 | 0.00 | 411 | 0 | 0.00 | 454 | 1 | 0.22 | 54 | 2 | 3.70 | 2646 | 1 | 0.04 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 9 | 0 | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 166 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 749 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 33 | 0 | 0.00 | 735 | 4 | 0.54 | 1129 | 4 | 0.35 | 190 | 2 | 1.05 | 4279 | 7 | 0.16 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 15 | 0 | 0.00 | 830 | 16 | 1.93 | 494 | 2 | 0.40 | 83 | 1 | 1.20 | 2979 | 27 | 0.91 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 230 | 0 | 0.00 | 312 | 3 | 0.96 | 116 | 2 | 1.72 | 1118 | 5 | 0.45 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 280 | 0 | 0.00 | 346 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 1488 | 3 | 0.20 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 165 | 1 | 0.61 | 98 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 431 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 25 | 0 | 0.00 | 373 | 0 | 0.00 | 460 | 4 | 0.87 | 66 | 0 | 0.00 | 1117 | 27 | 2.42 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 11 | 3 | 27.27 | 281 | 0 | 0.00 | 209 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 1392 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 16 | 0 | 0.00 | 429 | 3 | 0.70 | 431 | 2 | 0.46 | 89 | 1 | 1.12 | 1634 | 3 | 0.18 |
| **合计** | 275 | 3 | 1.09 | 7152 | 34 | 0.48 | 8837 | 44 | 0.50 | 1658 | 13 | 0.78 | 33866 | 106 | 0.31 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 543 | 3 | 0.55 | 45 | 10 | 22.22 | 50 | 1 | 2.00 | 27 | 1 | 3.70 | 36 | 1 | 2.78 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 297 | 0 | 0.00 | 98 | 0 | 0.00 | 63 | 5 | 7.94 | 25 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 286 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 33 | 5 | 15.15 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 561 | 15 | 2.67 | 20 | 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 147 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 31 | 5 | 16.13 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 541 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 193 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 2 | 33.33 | 6 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 970 | 45 | 4.64 | 176 | 0 | 0.00 | 321 | 0 | 0.00 | 50 | 10 | 20.00 | 27 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 498 | 7 | 1.41 | 37 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 382 | 52 | 13.61 | 36 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 95 | 0 | 0.00 | 74 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 4.35 | 57 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 801 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 119 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 4.17 | 8 | 1 | 12.50 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 239 | 11 | 4.60 | 61 | 0 | 0.00 | 79 | 5 | 6.33 | 6 | 1 | 16.67 | 34 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 152 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 272 | 5 | 1.84 | 55 | 0 | 0.00 | 69 | 7 | 10.14 | 17 | 2 | 11.76 | 44 | 1 | 2.27 |
| **合计** | 5747 | 86 | 1.50 | 659 | 11 | 1.67 | 757 | 25 | 3.30 | 728 | 74 | 10.16 | 314 | 4 | 1.27 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表**