附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 45 | 0 | 0.00 | 1535 | 1 | 0.07 | 1807 | 11 | 0.61 | 618 | 11 | 1.78 | 7030 | 4 | 0.06 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 29 | 0 | 0.00 | 498 | 1 | 0.20 | 877 | 2 | 0.23 | 57 | 0 | 0.00 | 3645 | 29 | 0.80 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 21 | 0 | 0.00 | 402 | 4 | 1.00 | 398 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | 0.00 | 2908 | 7 | 0.24 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 775 | 0 | 0.00 | 1136 | 2 | 0.18 | 94 | 0 | 0.00 | 4247 | 14 | 0.33 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 373 | 3 | 0.80 | 437 | 4 | 0.92 | 129 | 4 | 3.10 | 2340 | 2 | 0.09 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 37 | 0 | 0.00 | 392 | 0 | 0.00 | 630 | 3 | 0.48 | 48 | 3 | 6.25 | 2931 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 157 | 0 | 0.00 | 134 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 766 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 27 | 0 | 0.00 | 816 | 2 | 0.25 | 877 | 3 | 0.34 | 136 | 1 | 0.74 | 4978 | 13 | 0.26 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 23 | 0 | 0.00 | 869 | 5 | 0.58 | 804 | 1 | 0.12 | 112 | 1 | 0.89 | 4723 | 111 | 2.35 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 284 | 11 | 3.87 | 248 | 3 | 1.21 | 25 | 0 | 0.00 | 1181 | 15 | 1.27 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 187 | 0 | 0.00 | 133 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 0.00 | 1037 | 1 | 0.10 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 109 | 0 | 0.00 | 106 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0.00 | 546 | 2 | 0.37 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 88 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 29 | 0 | 0.00 | 410 | 3 | 0.73 | 553 | 9 | 1.63 | 115 | 4 | 3.48 | 1448 | 55 | 3.80 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 194 | 0 | 0.00 | 392 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 | 1634 | 1 | 0.06 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 52 | 2 | 3.85 | 435 | 0 | 0.00 | 506 | 11 | 2.17 | 52 | 2 | 3.85 | 2500 | 21 | 0.84 |
| **合计** | 298 | 2 | 0.67 | 7455 | 30 | 0.40 | 9056 | 50 | 0.55 | 1571 | 26 | 1.65 | 42004 | 275 | 0.65 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 594 | 0 | 0.00 | 221 | 5 | 2.26 | 224 | 11 | 4.91 | 41 | 1 | 2.44 | 49 | 5 | 10.20 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 408 | 2 | 0.49 | 37 | 4 | 10.81 | 26 | 2 | 7.69 | 34 | 0 | 0.00 | 36 | 1 | 2.78 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 497 | 5 | 1.01 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 6 | 40.00 | 13 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 831 | 4 | 0.48 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 327 | 0 | 0.00 | 71 | 0 | 0.00 | 32 | 1 | 3.13 | 3 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 835 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 34 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 1506 | 80 | 5.31 | 99 | 0 | 0.00 | 157 | 0 | 0.00 | 48 | 17 | 35.42 | 20 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 959 | 11 | 1.15 | 6 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 90 | 1 | 1.11 | 40 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 77 | 3 | 3.90 | 59 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 42 | 2 | 4.76 | 7 | 2 | 28.57 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 969 | 6 | 0.62 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 258 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 242 | 34 | 14.05 | 19 | 0 | 0.00 | 55 | 1 | 1.82 | 19 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 422 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 533 | 5 | 0.94 | 102 | 0 | 0.00 | 67 | 8 | 11.94 | 61 | 0 | 0.00 | 36 | 3 | 8.33 |
| **合计** | 8534 | 150 | 1.76 | 758 | 9 | 1.19 | 651 | 23 | 3.53 | 471 | 27 | 5.73 | 331 | 13 | 3.93 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**