附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 56 | 0 | 0.00 | 1476 | 1 | 0.07 | 1517 | 6 | 0.40 | 220 | 2 | 0.91 | 4677 | 9 | 0.19 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 46 | 0 | 0.00 | 322 | 0 | 0.00 | 557 | 0 | 0.00 | 93 | 0 | 0.00 | 1960 | 8 | 0.41 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 37 | 0 | 0.00 | 717 | 0 | 0.00 | 783 | 2 | 0.26 | 113 | 1 | 0.88 | 2565 | 9 | 0.35 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 263 | 8 | 3.04 | 383 | 2 | 0.52 | 43 | 0 | 0.00 | 1329 | 1 | 0.08 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 20 | 0 | 0.00 | 291 | 1 | 0.34 | 457 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 | 1966 | 0 | 0.00 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 7 | 1 | 14.29 | 220 | 0 | 0.00 | 233 | 3 | 1.29 | 23 | 0 | 0.00 | 1109 | 2 | 0.18 |
| 7 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 19 | 0 | 0.00 | 743 | 2 | 0.27 | 1320 | 5 | 0.38 | 69 | 0 | 0.00 | 3322 | 26 | 0.78 |
| 8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 17 | 0 | 0.00 | 1084 | 7 | 0.65 | 1375 | 24 | 1.75 | 136 | 6 | 4.41 | 2867 | 45 | 1.57 |
| 9 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 288 | 5 | 1.74 | 244 | 4 | 1.64 | 22 | 5 | 22.73 | 832 | 8 | 0.96 |
| 10 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 141 | 3 | 2.13 | 172 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | 0.00 | 787 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 | 85 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 386 | 5 | 1.30 |
| 12 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 |
| 13 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 158 | 0 | 0.00 | 289 | 0 | 0.00 | 41 | 0 | 0.00 | 967 | 1 | 0.10 |
| 14 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 377 | 0 | 0.00 | 143 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 215 | 0 | 0.00 |
| 15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 44 | 3 | 6.82 | 787 | 6 | 0.76 | 776 | 22 | 2.84 | 177 | 17 | 9.60 | 1781 | 47 | 2.64 |
| 16 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 85 | 0 | 0.00 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 456 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 274 | 4 | 1.46 | 6938 | 33 | 0.48 | 8350 | 68 | 0.81 | 1096 | 31 | 2.83 | 24835 | 161 | 0.65 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 750 | 1 | 0.13 | 395 | 3 | 0.76 | 457 | 24 | 5.25 | 43 | 3 | 6.98 | 55 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 318 | 2 | 0.63 | 26 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 27 | 1 | 3.70 | 42 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 436 | 0 | 0.00 | 15 | 1 | 6.67 | 21 | 1 | 4.76 | 16 | 3 | 18.75 | 27 | 0 | 0.00 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 117 | 1 | 0.85 | 54 | 0 | 0.00 | 44 | 3 | 6.82 | 3 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 402 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 453 | 1 | 0.22 | 13 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 7 | 1 | 14.29 | 11 | 1 | 9.09 |
| 7 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 706 | 6 | 0.85 | 22 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 73 | 10 | 13.70 | 25 | 0 | 0.00 |
| 8 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 447 | 18 | 4.03 | 24 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 186 | 3 | 1.61 | 60 | 3 | 5.00 |
| 9 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 164 | 1 | 0.61 | 16 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 0.00 | 11 | 3 | 27.27 | 7 | 0 | 0.00 |
| 10 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 509 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 123 | 1 | 0.81 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 135 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 56 | 2 | 3.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 15 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 597 | 10 | 1.68 | 72 | 0 | 0.00 | 191 | 2 | 1.05 | 28 | 0 | 0.00 | 31 | 3 | 9.68 |
| 16 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 5186 | 41 | 0.79 | 745 | 4 | 0.54 | 918 | 33 | 3.59 | 457 | 24 | 5.25 | 339 | 7 | 2.06 |