附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 46 | 0 | 0.00 | 1271 | 3 | 0.24 | 1585 | 11 | 0.69 | 152 | 6 | 3.95 | 5976 | 5 | 0.08 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 33 | 0 | 0.00 | 452 | 0 | 0.00 | 374 | 2 | 0.53 | 56 | 0 | 0.00 | 1636 | 5 | 0.31 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 42 | 0 | 0.00 | 348 | 0 | 0.00 | 785 | 1 | 0.13 | 60 | 0 | 0.00 | 2275 | 5 | 0.22 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 11 | 0 | 0.00 | 314 | 0 | 0.00 | 850 | 0 | 0.00 | 191 | 0 | 0.00 | 3000 | 16 | 0.53 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 200 | 1 | 0.50 | 522 | 2 | 0.38 | 31 | 0 | 0.00 | 1766 | 2 | 0.11 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 17 | 0 | 0.00 | 216 | 0 | 0.00 | 388 | 3 | 0.77 | 31 | 0 | 0.00 | 1444 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 | 184 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 1013 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 12 | 0 | 0.00 | 481 | 7 | 1.46 | 1208 | 24 | 1.99 | 60 | 3 | 5.00 | 3597 | 15 | 0.42 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 12 | 0 | 0.00 | 530 | 13 | 2.45 | 996 | 4 | 0.40 | 68 | 3 | 4.41 | 3070 | 38 | 1.24 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 188 | 0 | 0.00 | 201 | 5 | 2.49 | 4 | 0 | 0.00 | 884 | 12 | 1.36 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 98 | 0 | 0.00 | 500 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 820 | 6 | 0.73 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 454 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 186 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 19 | 1 | 5.26 | 187 | 5 | 2.67 | 422 | 11 | 2.61 | 30 | 1 | 3.33 | 1837 | 45 | 2.45 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 86 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | 0.00 | 68 | 0 | 0.00 | 767 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 211 | 0 | 0.00 | 185 | 0 | 0.00 | 186 | 0 | 0.00 | 669 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 44 | 0 | 0.00 | 219 | 0 | 0.00 | 723 | 2 | 0.28 | 23 | 0 | 0.00 | 2346 | 22 | 0.94 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 152 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 225 | 1 | 0.44 | 4696 | 29 | 0.62 | 8328 | 63 | 0.76 | 959 | 13 | 1.36 | 29394 | 149 | 0.51 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 507 | 2 | 0.39 | 283 | 3 | 1.06 | 243 | 2 | 0.82 | 34 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 312 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 31 | 2 | 6.45 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 122 | 1 | 0.82 | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 13 | 3 | 23.08 | 10 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 816 | 1 | 0.12 | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 | 17 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 301 | 1 | 0.33 | 12 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 250 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 | 21 | 3 | 14.29 | 16 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 137 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 30.00 | 6 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 16.67 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 491 | 12 | 2.44 | 8 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 34 | 5 | 14.71 | 20 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 315 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 29 | 6 | 20.69 | 43 | 2 | 4.65 | 40 | 1 | 2.50 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 213 | 1 | 0.47 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 3 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 302 | 2 | 0.66 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 196 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 411 | 3 | 0.73 | 51 | 0 | 0.00 | 117 | 2 | 1.71 | 11 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 45 | 0 | 0.00 | 60 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 24 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 444 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 29 | 1 | 3.45 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 4499 | 23 | 0.51 | 545 | 3 | 0.55 | 525 | 15 | 2.86 | 280 | 15 | 5.36 | 215 | 4 | 1.86 |