附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 50 | 0 | 0.00 | 1112 | 1 | 0.09 | 1493 | 10 | 0.67 | 188 | 1 | 0.53 | 7123 | 3 | 0.04 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 35 | 0 | 0.00 | 720 | 0 | 0.00 | 664 | 0 | 0.00 | 122 | 0 | 0.00 | 2211 | 4 | 0.18 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 43 | 0 | 0.00 | 522 | 2 | 0.38 | 761 | 4 | 0.53 | 70 | 2 | 2.86 | 2521 | 3 | 0.12 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 14 | 0 | 0.00 | 441 | 0 | 0.00 | 980 | 0 | 0.00 | 168 | 0 | 0.00 | 3963 | 11 | 0.28 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 440 | 0 | 0.00 | 363 | 1 | 0.28 | 65 | 1 | 1.54 | 1166 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 21 | 0 | 0.00 | 220 | 0 | 0.00 | 503 | 0 | 0.00 | 63 | 2 | 3.17 | 1528 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 154 | 2 | 1.30 | 252 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 4.76 | 822 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 16 | 0 | 0.00 | 549 | 15 | 2.73 | 1367 | 9 | 0.66 | 123 | 5 | 4.07 | 3274 | 7 | 0.21 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 22 | 0 | 0.00 | 869 | 5 | 0.58 | 805 | 1 | 0.12 | 112 | 1 | 0.89 | 4723 | 111 | 2.35 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 147 | 0 | 0.00 | 112 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 798 | 4 | 0.50 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 425 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 | 737 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 71 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 853 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 107 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 21 | 1 | 4.76 | 339 | 0 | 0.00 | 563 | 1 | 0.18 | 47 | 0 | 0.00 | 1580 | 58 | 3.67 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 129 | 0 | 0.00 | 163 | 0 | 0.00 | 78 | 0 | 0.00 | 816 | 1 | 0.12 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 214 | 0 | 0.00 | 286 | 0 | 0.00 | 155 | 0 | 0.00 | 743 | 1 | 0.13 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 32 | 0 | 0.00 | 375 | 1 | 0.27 | 851 | 7 | 0.82 | 43 | 3 | 6.98 | 1762 | 15 | 0.85 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 152 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 253 | 1 | 0.40 | 6032 | 25 | 0.41 | 8794 | 26 | 0.30 | 1243 | 13 | 1.05 | 32965 | 203 | 0.62 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 568 | 6 | 1.06 | 402 | 0 | 0.00 | 308 | 2 | 0.65 | 20 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 215 | 0 | 0.00 | 66 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 27 | 1 | 3.70 | 23 | 1 | 4.35 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 215 | 4 | 1.86 | 23 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 15 | 6 | 40.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 622 | 0 | 0.00 | 11 | 1 | 9.09 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 184 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 11 | 2 | 18.18 | 1 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 172 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 67 | 5 | 7.46 | 22 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 112 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 457 | 12 | 2.63 | 57 | 0 | 0.00 | 111 | 0 | 0.00 | 27 | 4 | 14.81 | 26 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 958 | 11 | 1.15 | 10 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 91 | 1 | 1.10 | 18 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 182 | 5 | 2.75 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 249 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 189 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 37 | 2 | 5.41 | 5 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 339 | 8 | 2.36 | 21 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 35 | 3 | 8.57 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 57 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 62 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 428 | 1 | 0.23 | 41 | 0 | 0.00 | 42 | 2 | 4.76 | 35 | 0 | 0.00 | 34 | 1 | 2.94 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 4656 | 46 | 0.99 | 667 | 1 | 0.15 | 662 | 10 | 1.51 | 320 | 14 | 4.38 | 193 | 4 | 2.07 |