附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 39 | 0 | 0.00 | 1518 | 4 | 0.26 | 1457 | 8 | 0.55 | 303 | 6 | 1.98 | 6264 | 2 | 0.03 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 24 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | 587 | 0 | 0.00 | 210 | 0 | 0.00 | 2172 | 1 | 0.05 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 28 | 3 | 10.71 | 523 | 2 | 0.38 | 859 | 3 | 0.35 | 77 | 2 | 2.60 | 2405 | 2 | 0.08 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 434 | 0 | 0.00 | 1026 | 1 | 0.10 | 159 | 0 | 0.00 | 3425 | 14 | 0.41 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 15 | 0 | 0.00 | 358 | 2 | 0.56 | 457 | 0 | 0.00 | 158 | 2 | 1.27 | 1374 | 1 | 0.07 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 244 | 0 | 0.00 | 510 | 1 | 0.20 | 54 | 0 | 0.00 | 1523 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 139 | 2 | 1.44 | 276 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 639 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 10 | 0 | 0.00 | 738 | 12 | 1.63 | 1365 | 11 | 0.81 | 126 | 4 | 3.17 | 3675 | 16 | 0.44 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 30 | 0 | 0.00 | 1113 | 32 | 2.88 | 1462 | 6 | 0.41 | 150 | 7 | 4.67 | 3514 | 37 | 1.05 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 332 | 8 | 2.41 | 219 | 4 | 1.83 | 42 | 0 | 0.00 | 638 | 19 | 2.98 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 190 | 0 | 0.00 | 540 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 830 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 130 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 964 | 8 | 0.83 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 142 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 30 | 0 | 0.00 | 378 | 2 | 0.53 | 649 | 3 | 0.46 | 52 | 0 | 0.00 | 1625 | 53 | 3.26 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 186 | 0 | 0.00 | 176 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | 0.00 | 754 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 236 | 0 | 0.00 | 254 | 0 | 0.00 | 146 | 0 | 0.00 | 874 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 20 | 0 | 0.00 | 492 | 3 | 0.61 | 941 | 10 | 1.06 | 47 | 1 | 2.13 | 1806 | 30 | 1.66 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 153 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 215 | 3 | 1.40 | 6926 | 64 | 0.92 | 9840 | 38 | 0.39 | 1584 | 21 | 1.33 | 30818 | 153 | 0.50 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 665 | 1 | 0.15 | 596 | 3 | 0.50 | 431 | 27 | 6.26 | 58 | 14 | 24.14 | 45 | 1 | 2.22 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 304 | 0 | 0.00 | 59 | 1 | 1.69 | 53 | 2 | 3.77 | 26 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 371 | 7 | 1.89 | 62 | 1 | 1.61 | 50 | 2 | 4.00 | 20 | 7 | 35.00 | 14 | 1 | 7.14 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 628 | 2 | 0.32 | 26 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 50.00 | 11 | 2 | 18.18 | 23 | 2 | 8.70 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 231 | 2 | 0.87 | 33 | 0 | 0.00 | 36 | 1 | 2.78 | 28 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 327 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 38 | 1 | 2.63 | 9 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 51 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 652 | 1 | 0.15 | 88 | 0 | 0.00 | 88 | 0 | 0.00 | 51 | 10 | 19.61 | 17 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 958 | 11 | 1.15 | 60 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 74 | 6 | 8.11 | 15 | 1 | 6.67 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 109 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 37 | 3 | 8.11 | 9 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 380 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 247 | 2 | 0.81 | 4 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 167 | 7 | 4.19 | 60 | 0 | 0.00 | 101 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 86 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 53 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 385 | 4 | 1.04 | 29 | 0 | 0.00 | 70 | 2 | 2.86 | 15 | 0 | 0.00 | 60 | 3 | 5.00 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 15 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 5294 | 33 | 0.62 | 1095 | 5 | 0.46 | 914 | 38 | 4.16 | 391 | 45 | 11.51 | 237 | 6 | 2.53 |