附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 51 | 0 | 0.00 | 1228 | 4 | 0.33 | 1319 | 15 | 1.14 | 383 | 5 | 1.31 | 5897 | 13 | 0.22 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 33 | 0 | 0.00 | 399 | 0 | 0.00 | 536 | 1 | 0.19 | 177 | 0 | 0.00 | 2243 | 4 | 0.18 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 11 | 0 | 0.00 | 418 | 2 | 0.48 | 806 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 | 2837 | 4 | 0.14 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 19 | 0 | 0.00 | 500 | 1 | 0.20 | 701 | 2 | 0.29 | 149 | 0 | 0.00 | 2732 | 12 | 0.44 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 19 | 0 | 0.00 | 649 | 5 | 0.77 | 463 | 1 | 0.22 | 271 | 1 | 0.37 | 1861 | 1 | 0.05 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 9 | 0 | 0.00 | 221 | 0 | 0.00 | 568 | 3 | 0.53 | 69 | 0 | 0.00 | 1418 | 2 | 0.14 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 9 | 0 | 0.00 | 155 | 0 | 0.00 | 230 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 756 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 5 | 0 | 0.00 | 563 | 9 | 1.60 | 1124 | 4 | 0.36 | 131 | 3 | 2.29 | 3697 | 9 | 0.24 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 22 | 0 | 0.00 | 498 | 7 | 1.41 | 1130 | 9 | 0.80 | 104 | 5 | 4.81 | 3284 | 49 | 1.49 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 273 | 5 | 1.83 | 286 | 12 | 4.20 | 39 | 0 | 0.00 | 1435 | 12 | 0.84 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 190 | 0 | 0.00 | 383 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 826 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 111 | 0 | 0.00 | 49 | 1 | 2.04 | 1 | 0 | 0.00 | 454 | 3 | 0.66 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 32 | 1 | 3.13 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 154 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 27 | 0 | 0.00 | 227 | 5 | 2.20 | 585 | 13 | 2.22 | 37 | 0 | 0.00 | 1464 | 66 | 4.51 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 145 | 0 | 0.00 | 211 | 0 | 0.00 | 115 | 0 | 0.00 | 889 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 137 | 0 | 0.00 | 107 | 0 | 0.00 | 86 | 0 | 0.00 | 722 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 20 | 0 | 0.00 | 308 | 1 | 0.32 | 941 | 5 | 0.53 | 44 | 0 | 0.00 | 1793 | 56 | 3.12 |
| **合计** | 226 | 0 | 0.00 | 5746 | 39 | 0.68 | 8523 | 61 | 0.72 | 1609 | 14 | 0.87 | 30669 | 175 | 0.57 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 845 | 3 | 0.36 | 388 | 0 | 0.00 | 272 | 3 | 1.10 | 26 | 6 | 23.08 | 53 | 1 | 1.89 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 184 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 27 | 4 | 14.81 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 227 | 1 | 0.44 | 27 | 2 | 7.41 | 16 | 1 | 6.25 | 28 | 5 | 17.86 | 13 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 370 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 274 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 210 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 37 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 711 | 16 | 2.25 | 32 | 0 | 0.00 | 119 | 0 | 0.00 | 19 | 8 | 42.11 | 36 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 320 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 73 | 5 | 6.85 | 30 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 294 | 4 | 1.36 | 55 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 39 | 1 | 2.56 | 11 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 464 | 3 | 0.65 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 243 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 173 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 77 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 122 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 152 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 566 | 4 | 0.71 | 84 | 0 | 0.00 | 101 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 4697 | 27 | 0.57 | 721 | 2 | 0.28 | 621 | 7 | 1.13 | 281 | 25 | 8.90 | 264 | 6 | 2.27 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**