附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 33 | 0 | 0.00 | 1896 | 6 | 0.32 | 1580 | 16 | 1.01 | 653 | 16 | 2.45 | 7082 | 10 | 0.14 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 41 | 0 | 0.00 | 606 | 1 | 0.17 | 628 | 0 | 0.00 | 183 | 0 | 0.00 | 2447 | 2 | 0.08 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 16 | 0 | 0.00 | 606 | 2 | 0.33 | 1085 | 2 | 0.18 | 52 | 0 | 0.00 | 2822 | 1 | 0.04 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 13 | 0 | 0.00 | 268 | 0 | 0.00 | 756 | 1 | 0.13 | 147 | 1 | 0.68 | 2909 | 1 | 0.03 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 321 | 1 | 0.31 | 230 | 2 | 0.87 | 133 | 0 | 0.00 | 1256 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 422 | 0 | 0.00 | 666 | 4 | 0.60 | 111 | 3 | 2.70 | 1792 | 1 | 0.06 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 259 | 0 | 0.00 | 176 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 798 | 6 | 0.75 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 15 | 0 | 0.00 | 745 | 10 | 1.34 | 940 | 12 | 1.28 | 229 | 4 | 1.75 | 3500 | 4 | 0.11 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 6 | 0 | 0.00 | 563 | 9 | 1.60 | 1254 | 13 | 1.04 | 102 | 8 | 7.84 | 3761 | 78 | 2.07 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 361 | 3 | 0.83 | 345 | 7 | 2.03 | 87 | 1 | 0.00 | 1358 | 4 | 0.29 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 123 | 0 | 0.00 | 283 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 828 | 6 | 0.72 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 124 | 0 | 0.00 | 101 | 2 | 1.98 | 3 | 1 | 33.33 | 442 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 58 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 117 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 27 | 1 | 3.70 | 386 | 0 | 0.00 | 666 | 12 | 1.80 | 70 | 1 | 1.43 | 1719 | 140 | 8.14 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 162 | 0 | 0.00 | 186 | 0 | 0.00 | 101 | 0 | 0.00 | 1139 | 1 | 0.09 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 124 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 | 88 | 1 | 1.14 | 607 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 30 | 1 | 3.33 | 451 | 1 | 0.22 | 874 | 5 | 0.57 | 51 | 0 | 0.00 | 1505 | 18 | 1.20 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 27 | 0 | 0.00 | 71 | 0 | 0.00 | 112 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 221 | 0 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 20 | 1 | 5.00 | 134 | 0 | 0.00 | 252 | 3 | 1.19 | 34 | 0 | 0.00 | 759 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 202 | 1 | 0.50 | 7024 | 32 | 0.46 | 8987 | 71 | 0.79 | 2018 | 36 | 1.78 | 32577 | 254 | 0.78 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 789 | 6 | 0.76 | 369 | 3 | 0.81 | 291 | 1 | 0.34 | 40 | 1 | 2.50 | 94 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 206 | 1 | 0.49 | 47 | 2 | 4.26 | 37 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | 0.00 | 34 | 2 | 5.88 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 198 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 9 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 418 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 167 | 1 | 0.60 | 36 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 372 | 3 | 0.81 | 10 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 17 | 1 | 5.88 | 27 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 113 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 685 | 11 | 1.61 | 77 | 0 | 0.00 | 96 | 0 | 0.00 | 40 | 6 | 15.00 | 26 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 295 | 1 | 0.34 | 80 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 66 | 4 | 6.06 | 20 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 174 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 11.11 | 9 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 263 | 1 | 0.38 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 123 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 377 | 2 | 0.53 | 78 | 0 | 0.00 | 117 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 202 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 181 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 559 | 2 | 0.36 | 25 | 0 | 0.00 | 64 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 37 | 1 | 2.70 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 4616 | 27 | 0.58 | 835 | 5 | 0.60 | 757 | 1 | 0.13 | 305 | 17 | 5.57 | 262 | 2 | 0.76 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**