附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 21 | 0 | 0.00 | 1644 | 13 | 0.79 | 1244 | 4 | 0.32 | 465 | 11 | 2.37 | 3316 | 5 | 0.15 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 16 | 0 | 0.00 | 528 | 5 | 0.95 | 653 | 3 | 0.46 | 186 | 5 | 2.69 | 2429 | 2 | 0.08 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 369 | 0 | 0.00 | 894 | 1 | 0.11 | 67 | 0 | 0.00 | 1318 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 10 | 0 | 0.00 | 280 | 0 | 0.00 | 496 | 0 | 0.00 | 105 | 0 | 0.00 | 1518 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 22 | 0 | 0.00 | 341 | 2 | 0.59 | 421 | 0 | 0.00 | 305 | 2 | 0.66 | 1506 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 378 | 0 | 0.00 | 469 | 2 | 0.43 | 82 | 1 | 1.22 | 974 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 358 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 7 | 0 | 0.00 | 540 | 29 | 5.37 | 399 | 2 | 0.50 | 136 | 2 | 1.47 | 820 | 1 | 0.12 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 10 | 0 | 0.00 | 666 | 3 | 0.45 | 600 | 3 | 0.50 | 72 | 0 | 0.00 | 950 | 14 | 1.47 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 316 | 3 | 0.95 | 284 | 6 | 2.11 | 68 | 2 | 0.00 | 730 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 13 | 0 | 0.00 | 185 | 0 | 0.00 | 206 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 472 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 95 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 0.00 | 548 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 76 | 0 | 0.00 | 20 | 2 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 24 | 0 | 0.00 | 494 | 3 | 0.61 | 484 | 3 | 0.62 | 125 | 2 | 1.60 | 925 | 20 | 2.16 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 153 | 0 | 0.00 | 217 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | 0.00 | 543 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 588 | 2 | 0.34 | 504 | 4 | 0.79 | 126 | 0 | 0.00 | 570 | 5 | 0.88 |
| 17 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 134 | 0 | 0.00 |
| 18 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 143 | 2 | 1.40 | 236 | 1 | 0.42 | 53 | 0 | 0.00 | 734 | 2 | 0.27 |
| **合计** | 177 | 0 | 0.00 | 6899 | 62 | 0.90 | 7316 | 33 | 0.45 | 1868 | 25 | 1.34 | 17945 | 49 | 0.27 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 153 | 3 | 1.96 | 381 | 0 | 0.00 | 187 | 13 | 6.95 | 23 | 2 | 8.70 | 54 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检测股份有限公司 | 207 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 93 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 0 | 0.00 |
| 4 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 102 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 | 18 | 1 | 5.56 | 15 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 5 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 155 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 14 | 2 | 14.29 | 9 | 1 | 11.11 | 6 | 0 | 0.00 |
| 6 | 淮安天地工程检测有限公司 | 29 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 59 | 2 | 3.39 | 5 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 |
| 7 | 江苏方正工程检测有限公司 | 66 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 428 | 1 | 0.23 | 57 | 0 | 0.00 | 129 | 3 | 2.33 | 26 | 6 | 23.08 | 24 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 109 | 9 | 8.26 | 56 | 0 | 0.00 | 23 | 1 | 4.35 | 64 | 9 | 14.06 | 41 | 0 | 0.00 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 130 | 1 | 0.77 | 16 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 25 | 2 | 8.00 | 12 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 54 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | 4.00 | 9 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 203 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 2 | 8.70 | 2 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 103 | 1 | 0.97 | 53 | 0 | 0.00 | 106 | 1 | 0.94 | 18 | 0 | 0.00 | 27 | 2 | 7.41 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 61 | 0 | 0.00 | 87 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 187 | 2 | 1.07 | 34 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| 17 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 13 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 18 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 14 | 2 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 1 | 10.00 |
| **合计** | 2094 | 19 | 0.91 | 869 | 0 | 0.00 | 771 | 23 | 2.98 | 318 | 25 | 7.86 | 280 | 4 | 1.43 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**