附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1011 水泥物理力学性能** | | | **1021 钢筋原材料** | | | **1022 钢筋焊接** | | | **1023 钢筋机械连接** | | | **1041 混凝土抗压强度** | | |
| **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组**  **数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 93 | 0 | 0.00 | 1136 | 8 | 0.70 | 1290 | 6 | 0.47 | 505 | 11 | 2.18 | 5113 | 18 | 0.35 |
| 2 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 22 | 2 | 9.09 | 288 | 0 | 0.00 | 634 | 0 | 0.00 | 212 | 1 | 0.47 | 2509 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 528 | 2 | 0.38 | 919 | 3 | 0.33 | 106 | 0 | 0.00 | 2227 | 9 | 0.40 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 11 | 0 | 0.00 | 384 | 6 | 1.56 | 365 | 0 | 0.00 | 177 | 1 | 0.56 | 2112 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 9 | 0 | 0.00 | 364 | 0 | 0.00 | 778 | 1 | 0.13 | 143 | 1 | 0.70 | 1604 | 1 | 0.06 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 225 | 1 | 0.44 | 44 | 0 | 0.00 | 374 | 0 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 11 | 1 | 9.09 | 235 | 0 | 0.00 | 539 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 | 1641 | 7 | 0.43 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 14 | 0 | 0.00 | 482 | 20 | 4.15 | 434 | 3 | 0.69 | 95 | 2 | 2.11 | 1759 | 7 | 0.40 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 4 | 0 | 0.00 | 294 | 0 | 0.00 | 762 | 3 | 0.39 | 131 | 3 | 2.29 | 2466 | 43 | 1.74 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 317 | 0 | 0.00 | 381 | 4 | 1.05 | 44 | 2 | 4.55 | 1666 | 4 | 0.24 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 165 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 890 | 1 | 0.11 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 3 | 0 | 0.00 | 92 | 0 | 0.00 | 137 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 921 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 243 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 20 | 0 | 0.00 | 334 | 1 | 0.30 | 346 | 0 | 0.00 | 121 | 2 | 1.65 | 1370 | 16 | 1.17 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 5 | 0 | 0.00 | 255 | 0 | 0.00 | 299 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 711 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 89 | 0 | 0.00 | 114 | 5 | 4.39 | 2 | 0 | 0.00 | 258 | 1 | 0.39 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 19 | 1 | 5.26 | 427 | 1 | 0.23 | 519 | 0 | 0.00 | 116 | 7 | 6.03 | 2402 | 15 | 0.62 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 6 | 0 | 0.00 | 111 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 167 | 0 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 24 | 0 | 0.00 | 182 | 1 | 0.55 | 221 | 1 | 0.45 | 40 | 0 | 0.00 | 997 | 6 | 0.60 |
| 20 | 江苏融城检验检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 262 | 4 | 1.53 | 5737 | 39 | 0.68 | 8238 | 27 | 0.33 | 1885 | 30 | 1.59 | 29432 | 128 | 0.43 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | | | **2041 钢筋保护层** | | | **2042 混凝土强度回弹** | | | **3262 砖** | | | **3291 防水卷材** | | |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 575 | 7 | 1.22 | 245 | 2 | 0.82 | 311 | 11 | 3.54 | 25 | 2 | 8.00 | 27 | 0 | 0.00 |
| 2 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 248 | 1 | 0.40 | 67 | 0 | 0.00 | 36 | 1 | 2.78 | 11 | 0 | 0.00 | 24 | 1 | 4.17 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 197 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 0.00 | 46 | 16 | 34.78 | 15 | 3 | 20.00 | 16 | 0 | 0.00 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 173 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 179 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 21 | 3 | 14.29 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 30 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 8 | 0 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 352 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 22 | 2 | 9.09 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 431 | 3 | 0.70 | 16 | 0 | 0.00 | 22 | 2 | 9.09 | 15 | 4 | 26.67 | 46 | 5 | 10.87 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 247 | 14 | 5.67 | 59 | 0 | 0.00 | 22 | 1 | 4.55 | 75 | 2 | 2.67 | 26 | 7 | 26.92 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 178 | 4 | 2.25 | 69 | 0 | 0.00 | 24 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 170 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 488 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 7 | 2 | 28.57 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 59 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 457 | 2 | 0.44 | 94 | 0 | 0.00 | 229 | 1 | 0.44 | 23 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 48 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 43 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 912 | 2 | 0.22 | 82 | 0 | 0.00 | 104 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 78 | 4 | 5.13 | 8 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 20 | 江苏融城检验检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| **合计** | | 4865 | 37 | 0.76 | 802 | 2 | 0.25 | 902 | 35 | 3.88 | 282 | 12 | 4.26 | 300 | 20 | 6.67 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**