附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1011 水泥物理力学性能** | **1021 钢筋原材料** | **1022 钢筋焊接** | **1023 钢筋机械连接** | **1041 混凝土抗压强度** |
| **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组****数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 40 | 0 | 0.00 | 970 | 8 | 0.82 | 903 | 1 | 0.11 | 452 | 9 | 1.99 | 5751 | 14 | 0.24 |
| 2 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 41 | 3 | 7.32 | 268 | 0 | 0.00 | 396 | 1 | 0.25 | 126 | 3 | 2.38 | 2318 | 1 | 0.04 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 11 | 0 | 0.00 | 327 | 0 | 0.00 | 597 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 2473 | 3 | 0.12 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 13 | 0 | 0.00 | 469 | 8 | 1.71 | 308 | 2 | 0.65 | 74 | 0 | 0.00 | 2083 | 3 | 0.14 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 12 | 0 | 0.00 | 227 | 0 | 0.00 | 599 | 4 | 0.67 | 99 | 1 | 1.01 | 1811 | 2 | 0.11 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 46 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 349 | 0 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 8 | 0 | 0.00 | 241 | 0 | 0.00 | 334 | 0 | 0.00 | 88 | 0 | 0.00 | 2073 | 9 | 0.43 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 13 | 0 | 0.00 | 371 | 20 | 5.39 | 486 | 10 | 2.06 | 70 | 5 | 7.14 | 1802 | 1 | 0.06 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 4 | 0 | 0.00 | 484 | 3 | 0.62 | 425 | 1 | 0.24 | 56 | 2 | 3.57 | 2623 | 40 | 1.52 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 227 | 0 | 0.00 | 237 | 6 | 2.53 | 46 | 3 | 6.52 | 1538 | 2 | 0.13 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 771 | 6 | 0.78 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 1 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 574 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | 1 | 1.89 | 17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 206 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 11 | 0 | 0.00 | 328 | 2 | 0.61 | 274 | 0 | 0.00 | 109 | 2 | 1.83 | 1238 | 19 | 1.53 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 149 | 0 | 0.00 | 177 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | 0.00 | 750 | 1 | 0.13 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 2 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 71 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 382 | 1 | 0.26 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 18 | 0 | 0.00 | 517 | 0 | 0.00 | 467 | 1 | 0.21 | 104 | 2 | 1.92 | 2035 | 24 | 1.18 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 7 | 0 | 0.00 | 101 | 0 | 0.00 | 39 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | 0.00 | 305 | 0 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 32 | 0 | 0.00 | 152 | 0 | 0.00 | 160 | 1 | 0.63 | 23 | 0 | 0.00 | 850 | 5 | 0.59 |
| **合计** | 221 | 3 | 1.36 | 5067 | 42 | 0.83 | 5727 | 27 | 0.47 | 1348 | 27 | 2.00 | 29932 | 131 | 0.44 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **项目代码及名称** |
| **1045 砂浆试块抗压强度** | **2041 钢筋保护层** | **2042 混凝土强度回弹** | **3262 砖** | **3291 防水卷材** |
| **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** | **总组数** | **不合格组数** | **不合格率（%）** |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 617 | 0 | 0.00 | 219 | 0 | 0.00 | 109 | 8 | 7.34 | 16 | 1 | 6.25 | 39 | 1 | 2.56 |
| 2 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 291 | 1 | 0.34 | 48 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 184 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 16 | 0 | 0.00 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 213 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 101 | 3 | 2.97 | 13 | 2 | 15.38 | 15 | 3 | 20.00 | 16 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 35 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 366 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 19 | 0 | 0.00 | 26 | 2 | 7.69 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心 | 633 | 1 | 0.16 | 29 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 22 | 11 | 50.00 | 7 | 0 | 0.00 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 351 | 7 | 1.99 | 38 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 7.14 | 51 | 1 | 1.96 | 40 | 1 | 2.50 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 126 | 7 | 5.56 | 15 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 194 | 1 | 0.52 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 103 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 13 | 5 | 38.46 | 4 | 0 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 63 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 319 | 4 | 1.25 | 85 | 0 | 0.00 | 445 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | 0.00 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 75 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 27 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 676 | 1 | 0.15 | 88 | 0 | 0.00 | 134 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | 0.00 | 37 | 0 | 0.00 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 64 | 1 | 1.56 | 8 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
| **合计** | 4407 | 26 | 0.59 | 636 | 2 | 0.31 | 933 | 15 | 1.61 | 247 | 23 | 9.31 | 257 | 4 | 1.56 |

**检测机构检测结果统计数据汇总表2**