附件：

检测机构检测结果统计数据汇总表

| 序号 | 项目代码及名称 上报统计 单位名称 | 1011 水泥 物理力学性能 |  | 1021 钢筋原材料 |  | 1022 钢筋焊接 |  | 1023 钢筋机械连接 |  | 1041 混凝土 抗压强度 |  | 1045 砂浆 试块抗压强度 |  | 2042 混凝土强度 回弹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总组数 | 不合格率（%） | 总组数 | 不合格率（%） | 总组数 | 不合格率（%） | 总组数 | 不合格率（%） | 总组数 | 不合格率（%） | 总组数 | 不合格率（%） | 总组数 | 不合格率（%） |
| 1 | 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 68 | 0.00 | 1216 | 1.15 | 708 | 0.14 | 683 | 0.88 | 4090 | 0.24 | 437 | 1.14 | 313 | 1.28 |
| 2 | 江苏建纬检验检测有限公司 | 19 | 0.00 | 203 | 0.00 | 284 | 0.35 | 62 | 0.00 | 1851 | 0.00 | 134 | 0.00 | 23 | 0.00 |
| 3 | 江苏恒正检测技术有限公司 | 12 | 0.00 | 270 | 0.37 | 217 | 0.92 | 80 | 3.75 | 891 | 0.00 | 152 | 1.32 | 6 | 33.33 |
| 4 | 江苏瑞元建设工程检测有限公司 | 5 | 0.00 | 152 | 0.00 | 88 | 0.00 | 124 | 0.00 | 805 | 0.00 | 202 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 5 | 淮安天地工程检测有限公司 | 4 | 0.00 | 189 | 0.00 | 81 | 1.23 | 48 | 0.00 | 988 | 0.00 | 280 | 0.00 | 26 | 0.00 |
| 6 | 江苏方正工程检测有限公司 | 3 | 0.00 | 15 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 0.00 | 95 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 7 | 淮安市振淮工程检测有限公司 | 5 | 0.00 | 240 | 0.00 | 205 | 0.00 | 42 | 0.00 | 1256 | 0.08 | 130 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 8 | 淮安市淮安区建设工程质量检测中心有限公司 | 30 | 0.00 | 91 | 7.69 | 155 | 2.58 | 26 | 0.00 | 1061 | 0.09 | 591 | 0.85 | 71 | 1.41 |
| 9 | 涟水县建设工程质量检测中心 | 10 | 0.00 | 471 | 1.91 | 900 | 0.44 | 144 | 6.94 | 2073 | 0.82 | 343 | 2.04 | 18 | 11.11 |
| 10 | 洪泽县建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 0.00 | 203 | 0.00 | 107 | 0.00 | 91 | 2.20 | 1223 | 0.33 | 140 | 0.00 | 9 | 0.00 |
| 11 | 金湖县建设工程质量检测有限公司 | 3 | 0.00 | 191 | 0.00 | 118 | 0.00 | 34 | 0.00 | 520 | 0.00 | 194 | 0.00 | 3 | 0.00 |
| 12 | 金湖诺诚工程检测有限公司 | 1 | 0.00 | 74 | 0.00 | 53 | 0.00 | 0 | 0.00 | 271 | 0.37 | 80 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 13 | 金湖县金桥建筑材料检测有限公司 | 0 | 0.00 | 54 | 0.00 | 42 | 0.00 | 4 | 0.00 | 227 | 0.44 | 58 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | 盱眙国联建设工程质量检测有限公司 | 12 | 0.00 | 281 | 0.00 | 204 | 0.98 | 41 | 0.00 | 884 | 2.71 | 175 | 0.57 | 71 | 9.86 |
| 15 | 淮安曙光工程检测中心有限公司 | 3 | 0.00 | 154 | 0.00 | 38 | 0.00 | 14 | 0.00 | 546 | 0.00 | 56 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 16 | 江苏省万达勘测检测设计有限公司 | 1 | 0.00 | 133 | 0.75 | 83 | 0.00 | 23 | 0.00 | 421 | 0.24 | 28 | 0.00 | 2 | 0.00 |
| 17 | 江苏江北建设工程检测有限公司 | 13 | 7.69 | 249 | 0.00 | 345 | 0.00 | 68 | 0.00 | 1339 | 0.37 | 248 | 4.84 | 67 | 2.99 |
| 18 | 淮安嘉联工程质量检测有限公司 | 12 | 0.00 | 115 | 0.00 | 272 | 0.00 | 44 | 0.00 | 808 | 0.00 | 39 | 0.00 | 244 | 0.00 |
| 19 | 淮安国宇工程检测有限公司 | 3 | 0.00 | 143 | 0.00 | 131 | 0.00 | 17 | 0.00 | 673 | 1.49 | 97 | 10.31 | 26 | 0.00 |
| 20 | 江苏融城检验检测有限公司 | 14 | 0.00 | 209 | 0.00 | 113 | 0.00 | 24 | 0.00 | 328 | 0.00 | 38 | 0.00 | 4 | 0.00 |
| 21 | 江苏友创工程技术研究有限公司 | 0 | 0.00 | 16 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合 计 |  | 220 | 0.45 | 4669 | 0.69 | 4151 | 0.36 | 1569 | 1.34 | 20384 | 0.37 | 3517 | 1.19 | 911 | 1.98 |